广州同怡新材料科技有限公司

	产品报告:
	HDDA 


1，6-己二醇二丙烯酸(HDDA)
[image: image1.png]—CHy—CHy—CH—0—C (=
H




 产品描述

	HDDA 规格书
清澈度             1

色泽，APHA        0-50

阻聚剂, ppm   90-120 MEHQ

粘度, cps @25℃   5-8

酸含量, wt%      0-0.05

水含量, wt%       0-0.1

溶剂含量, wt%     0-0.1


HDDA 是一种具有低粘度，快速固化，
低挥发性的 1，6 己二醇二丙烯酸。其亲油
厌水和良好的溶解性质可以应用在自由基
聚合里。

产品特点

快速固化
低挥发性

产品性质

耐候性
耐化学性和耐水性
粘附性
高硬度和耐磨性
耐热性

建议应用

油墨，感光高聚物
阻焊漆电子
光刻度电子
压敏粘附剂
塑料，金属，PVC地板涂料

木材，纸张，纺织，光学涂料
多功能，凹版印刷，石板印刷，银幕油墨
备注：该报告是基于本公司产品检验和应用试验结果信息而制作，资料客观，准确，可信，可供客户参考之用。不对产品的具体应用结果和可靠性作任何承诺，并免除由此产生的损失和伤害等任何法律责任。

www.gztongy.cn
 1 / 1
1973709656@qq.com

