广州同怡新材料科技有限公司

	产品报告:
	TMPTA


   三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（TMPTA）
[image: image1.png]



产品描述

	TMPTA 规格书
清澈度              1

色泽，APHA        0-60

阻聚剂, ppm   50-150 MEHQ

粘度, cps @25℃   90-140

酸含量, wt%       0-0.05

水含量, wt %      0-0.1

溶剂含量, wt%     0-0.1


TMPTA 是一种低粘度，低挥发性的
水状单体。在自由基聚合中具有快速固
化，低挥发性的特点。

产品特点

快速固化
低挥发性

产品性质

耐候性
良好的耐化学性和耐水性
高硬度和耐磨性
耐热性

建议应用

油漆，包括路面漆
电子，感光聚合物
结构压敏粘附剂
离子交换树脂
玻璃，光学，金属，PVC 地板涂料

木材，纸张，纺织，离形涂料
石板印刷，平板印刷，丝印油墨
备注：该报告是基于本公司产品检验和应用试验结果信息而制作，资料客观，准确，可信，可供客户参考之用。不对产品的具体应用结果和可靠性作任何承诺，并免除由此产生的损失和伤害等任何法律责任。

www.gztongy.cn
 1 / 1
1973709656@qq.com

