广州同怡新材料科技有限公司

	产品报告:
	TPGDA 


   二缩三丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA)
[image: image1.png]



产品描述

	TPGDA 规格书
清澈度              1

色泽，APHA        0-100

阻聚剂, ppm    174-210 MEHQ

粘度, cps @25℃   10-15

酸含量, wt%       0-0.03

水含量, wt %       0-0.2

溶剂含量, wt%      0-0.09


TPGDA 是一种低挥发性的三丙二醇二

丙烯酸酯，其低粘度单体可以应用在自由

基聚合。

产品特点

低挥发性

产品性质

耐候性

耐化学性和耐水性

柔韧性

粘附性

耐磨性

高冲击强度

建议应用

包装粘附剂

玻璃，金属，光学，PVC 地板涂料

木材，纸张涂料，塑料涂料

电子

密封剂，光刻度，阻焊漆

油墨

油漆

感光高聚物

塑料

备注：该报告是基于本公司产品检验和应用试验结果信息而制作，资料客观，准确，可信，可供客户参考之用。不对产品的具体应用结果和可靠性作任何承诺，并免除由此产生的损失和伤害等任何法律责任。

www.gztongy.cn
 1 / 1
1973709656@qq.com

