广州同怡新材料科技有限公司


YW1060
产品简介

YW1060是以磷酸酯丙烯酸树脂为主体树脂的改性齐聚物，分子量在400 – 800之间，分子官能度高，固化快速，同时分子链上含磷酸酯羧基，分子极性大和反应活性高，表现出材料宏观性能优良，如高反应性，优良的附着力和耐化学性，特别适合金属基材的表面附着等应用，由于主要官能团含丙烯基双键，既可辐射固化，又可化学交联，其高化学反应性具有促进交联附着，提高树脂耐擦拭性和胶乳的机械稳定性，可被广泛应用于塑胶，金属和玻璃等基材涂装，如用作附着力促进树脂用于UV光固化真空镀面漆涂料，塑胶，金属罩光喷涂，油墨和层压胶粘剂等产品，又可以用于丙烯酸乳液的稳定以及其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混改性，对提高材料的表面附着力，粘接强度，乳液稳定性及耐化学性有显著效果。
产品主要性能
· 高反应性和高极性，易于接枝到金属基材上，附着力强
· 分子长链柔韧性好，耐冲击性强，耐翘曲开裂

· 高官能团交联，提高胶乳的稳定性，耐擦拭性
· 高相溶性和协效性
应用范围和建议

· 塑胶真空镀面漆，塑胶，金属罩光涂料中作辅助树脂，掺量1- 5 %
· 丙烯酸乳液体系，提高树脂冻融稳定性，机械稳定性以及耐擦拭性，掺量0.5- 1.5 %
· 粘接剂：和丙烯酸，环氧，聚氨酯混合，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量3 -5%

· 电子，化妆品，制铁罐UV喷油罩光, 掺量3 -5 %

· 丝印油墨，良好的韧性及附着力，掺量 1 -5 %

· 其它聚合物粘接力和柔韧性改性剂，掺量3 -10 %

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求

	外观
	YW356
	浅黄绿色透明液体

	色度（G）       ≤
	YW9
	最大5

	酸值（mgKOH/g）
	YW146
	120 - 200

	粘度（25℃） CPS
	YW243
	200 ~ 500

	含水量       % ≤
	YW20
	最大0.2

	阻聚剂含量      ppm ≤
	YW15
	450 - 850


包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月
地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402#    电话：020 – 29079054  传真：020 – 61208470  1973709656@qq.com； www.gztongy.cn


