广州同怡新材料科技有限公司


YW4008

产品简介

YW4008是以纯丙烯酸树脂为主体树脂的改性齐聚物，分子量在20000 – 25000之间，分子内聚能大，粘接力强，同时分子链长且含有憎水基团，表现出材料宏观性能优良，如附着力，柔韧性，耐水性和耐化学性，由于主要官能团含有烯丙基双键，可辐射固化或化学交联，具有色浅透明，透光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，油墨和层压胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对提高材料的粘接强度，柔韧性，耐水性及耐黄变透明性有显著效果。

产品主要性能

附着力强，收缩小，粘接性好。

柔韧性好，耐冲击性强，耐翘曲开裂

耐水性好，耐化学品优良

无色透明耐黄变，耐候性好

优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

塑胶罩光，金属基材面漆树脂，作主体树脂，掺量15-40%

UV粘接剂，用于金属，玻璃，塑胶等基材制品，电子线路板封胶等，掺量10 -40%

塑胶电子，化妆品UV喷油罩光, 掺量10 -30%

丝印油墨，良好的流平及附着力，掺量 10 -30%

其它聚合物粘接力和耐候性改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求

	外观
	YW356
	清澈透明粘稠液体

	色度（APHA）       ≤
	YW8
	最大50

	粘度（60℃） CPS
	YW121
	13000 ~ 20000

	酸价       mgKOH/g ≤
	YW146
	2.0

	阻聚剂（以MEHQ计） ppm
	YW15
	200～600

	铅笔硬度
	T6739
	1B

	附着力（百格划格法）
	T5210
	0级（100/100）

	耐沸水煮（100℃，90分钟）
	YW101
	无起泡和脱落


包装规格：  20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月

地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402#    电话：020 – 29079054  传真：020 – 61208470  1973709656@qq.com； www.gztongy.cn


