广州同怡新材料科技有限公司


YWE115

产品简介

YWE115是双官改性环氧丙烯酸聚酯树脂齐聚物，分子量在2000 – 4000之间，分子官能度低，固化收缩小，附着力好，耐水性和柔韧性优异，表现出材料的宏观性能优良，如优良的附着力和柔韧性，耐水性和耐化学品性优异，由于主要官能团含丙烯基，环氧基，可自由基和阳离子辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高附着耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV胶，光固化涂料和丝印油墨等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面附着，柔韧性及耐水性有显著效果。

产品主要性能

高附着力和柔韧性，耐磨损性好，塑胶，金属基材粘接性好。

优良的低温柔韧性好，耐水和耐化学品优良

塑胶真空度底漆树脂中优异的附着力和上镀性

优良的耐候性和相溶性

应用范围和建议

塑胶喷涂,真空镀底涂树脂中作主体树脂，掺量30-60%

UV粘接剂树脂，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量20 -60%

电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -30%

丝印油墨，良好的附着力,耐水性及光泽，掺量 20 -60%

其它聚合物附着力，耐水性和柔韧性改性剂，掺量10 -30%

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求

	外观
	YW356
	浅色清澈透明液体

	色度（G）       ≤
	YW9
	最大2

	粘度（60℃） CPS
	YW121
	30000 ~ 50000

	环氧值（mgKOH/g）≤
	YW146
	5

	阻聚剂含量；ppm; ≤
	YW15
	600 -1200

	折射率     
	YW24
	1.5396

	铅笔硬度
	T6739
	4B

	附着力（百格划格法）
	T5210
	0级（100/100）

	耐沸水煮（100℃，90分钟）
	YW101
	无起泡和脱落


包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月

地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402#    电话：020 – 29079054  传真：020 – 61208470  1973709656@qq.com； www.gztongy.cn


