广州同怡新材料科技有限公司


YWU2699

产品简介

YWU2699是两官聚氨酯丙烯酸树脂齐聚物，分子量在1200 – 2000之间，分子官能度低，固化收缩小，附着力和柔韧性优异，且耐水性，耐酸碱性好，交联固化特快，粘接延伸率高，表现出材料的宏观性能优良，如优良的附着力和韧性，高光泽，耐黄变，耐水性和耐化学性优异，由于主要官能团含烯丙基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高附着耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化罩光涂料，丝印油墨，又可以用作UV胶，甲油胶等产品
产品主要性能

· 快速交联固化，高附着力和耐磨损性好，韧性和抗冲击性好。

· 优良的耐水性好，耐化学品优良

· 无色透明耐黄变，耐候性好

· 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

· 塑胶罩光面漆树脂，甲油胶底，中涂中作主体树脂，掺量25-60%

· UV胶树脂，可以和其它丙烯酸，环氧，聚氨酯共混，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量10 -50%

· 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -25%

· 丝印油墨，良好的附着力及光泽，掺量 20-60%

· 其它聚合物附着力和韧性改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求


	外观
	YW356
	浅色透明液体

	色度（APHA）       ≤
	YW8
	最大50

	粘度（60℃） CPS
	YW121
	5000 ~ 8000

	NCO （%）≤
	YW110
	0.06

	阻聚剂含量；ppm; ≤
	YW15
	30

	折射率     
	YW24
	1.485

	铅笔硬度
	T6739
	2B

	附着力（百格划格法）
	T5210
	0级（100/100）

	耐沸水煮（100℃，90分钟）
	YW101
	无起泡和脱落


包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月

地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402#    电话：020 – 29079054  传真：020 – 61208470  1973709656@qq.com； www.gztongy.cn


