广州同怡新材料科技有限公司


YWU4130
产品简介

YWU4130是四官脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂齐聚物，分子量在650 – 1500之间，分子官能团适中，兼顾韧性和交联固化适中，粘接力强，表现出材料的宏观性能优良，如优良的韧性和硬度，高光泽，耐黄变和耐化学性，由于主要官能团含丙烯基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，平衡的柔韧和硬度，耐划伤，高光无黄变；应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，油墨和胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的附着力和交联硬度，粘接强度及耐黄变透明性有显著效果。
产品主要性能
· 交联固化适中，兼顾韧性和硬度，耐磨损性好。

· 耐水性好，耐化学品优良

· 无色透明耐黄变，耐候性好

· 优良的流平性和相溶性

应用范围和建议

· 塑胶真空镀面漆，塑胶罩光涂料中作主体树脂，掺量10-30%
· UV胶粘接剂，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量10 -20%

· 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -30%

· 丝印油墨，良好的附着力及光泽，掺量 10 -20%

· 其它聚合物柔韧性和光泽度改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求

	外观
	YW356
	无色透明液体

	色度（APHA）       ≤
	YW8
	最大50

	粘度（60℃） CPS
	YW121
	3000 ~ 6000

	折射率     
	YW24
	1.4865

	Tg    （℃）
	DMA
	85℃

	铅笔硬度
	T6739
	H

	附着力（百格划格法）
	T5210
	0级（100/100）

	耐沸水煮（100℃，90分钟）
	YW101
	无起泡和脱落


包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月

地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402#    电话：020 – 29079054  传真：020 – 61208470  1973709656@qq.com； www.gztongy.cn


