广州同怡新材料科技有限公司


YWU9906J90
产品简介

YWU9906J90是九官脂肪族聚氨酯丙烯酸树脂单体改性齐聚物，分子官能度高，紫外光交联固化快，交联密度大，粘接力强；同时柔韧性好，表现出材料的宏观性能优良，如优良的硬度，高光泽，耐摩擦，耐黄变，耐高温，耐水性和耐化学性，由于主要官能团含烯丙基双键，可辐射固化或化学交联，产品具有色浅透明，高硬度耐划伤，高光无黄变，快速交联固化，耐水和耐热性等，应用范围广泛，既可以单独作为主体树脂用于UV光固化涂料，油墨和胶粘剂等产品，又可以和其它丙烯酸体系，环氧，聚氨酯，硝基等材料共混，对于提高材料的表面硬度和光泽，快速交联强度及耐摩擦，耐黄变，耐热性有显著效果，在YWU9906树脂的基础上降低了粘度，提高了流平性和塑胶附着力。
产品主要性能
· 高硬度，高光泽，耐磨损性好。

· 高官能度，快速交联固化，粘接性强。
· 高度交联密度，耐水性好，耐化学品优良

· 色浅透明，耐黄变，耐候性好

· 优良的耐热性和相溶性

应用范围和建议

· 塑胶，金属，玻璃喷涂，塑胶真空镀面漆树脂，作主体树脂，掺量8-20%
· 粘接剂，可以和其它丙烯酸，环氧，聚氨酯共混，用于金属，玻璃，塑胶等制品，掺量5 -20%

· 电子，化妆品，家具橱柜板UV喷油罩光, 掺量10 -25%

· 丝印油墨，良好的硬度，耐水性，耐热性及高光泽，掺量 5 -20%

· 其它聚合物硬度，耐温，高度交联密度和光泽度改性剂，掺量5 -20%

典型物化性能指标：

	指标名称
	检测标准
	技术要求

	外观
	YW356
	浅色或无色透明液体

	色度（APHA）       ≤
	YW8
	最大75

	粘度（60℃） CPS
	YW121
	12000 ~ 20000

	折射率     
	YW24
	1.498

	Tg    （℃）
	DMA
	118℃

	铅笔硬度
	T6739
	6H

	附着力（百格划格法）
	T5210
	0级（100/100）

	耐沸水煮（100℃，90分钟）
	YW101
	无起泡和脱落


包装规格： 20kg/桶; 200kg/桶

保质期限： 干燥阴凉环境，12个月

地址：广州市天河区中山大道旭景西街202号1402室   电话：020-29079054 传真：020-61208470

邮件：1973709656@qq.com  www.gztongy.cn


